KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0103-220-0101

Nazwa wyrobu: KIT SZPACHLOWY

KIT SZPACHLOWY

Opis produktu:   Wyrób dwuskładnikowy do nakładania szpachlą, o bardzo wysokiej wytrzymałości. Charakteryzuje się dobrą szlifowalnością powłoki, szybkim schnięciem, bardzo dobrze penetruje podłoże likwidując jego znaczne nierówności.

ZALECANE STOSOWANIE

- do wypełniania dużych nierówności podłoża stalowego w przemyśle motoryzacyjnym

- do gruntowania nierówności przy renowacji powłok samochodowych

- wyrównywanie głębokich rys, zagłębień i nierówności przed nakładaniem podkładów

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

- Gęstość mieszaniny(około), g/cm3			  	1,75

- Zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm.           		3000

- Zalecana grubość pojedynczej  warstwy, µm			3400

- Czas schnięcia (w 20 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min		15

        - stopień 3, h                      	1

- Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 3000 µm dm3/m2	3,4

- Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 3000 µm kg/m2	6,3

- Zawartość substancji nielotnych (około), % obj./mieszaniny	94

- VOC (kat. B/5) dopuszczalny, g/l				250

- VOC w wyrobie, g/l						250

- Zalecana liczba warstw					1

POŁYSK POWŁOKI 	wysoki połysk

KOLOR 	kremowy

SPOSÓB APLIKACJI

Po otwarciu opakowań należy wymieszać zawartość.

Przygotowanie mieszanki:	Zmieszać składniki, w proporcji objętościowej:

- Składnik I		40

- Składnik II	1

Składnik II – symbol: 0104-220-0000

Po upływie 10 minut ( w temp. 20ºC) wyrób nadaje się do użycia.

Metoda aplikacji wyrobu

- szpachla

- packa

Rozcieńczalnik akrylowy o symbolu: 8001

Zalecana ilość rozcieńczalnika do mieszanki: 0-10% obj.

Rozpuszczalnik do mycia aparatury:  8001

SPOSÓB STOSOWANIA

Podłoże

Powierzchnia odtłuszczona -  pozbawiona zanieczyszczeń,  wolna od oleju, smaru, pyłu,  luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powłoka przeszlifowana papierem ściernym 120 – 220, wolna od tłuszczu, kurzu, korozji, sucha.

NASTĘPNE WYMALOWANIA

Podkład wypełniający 3+1 (o symbolu: 0103-201-XXX0)

Podkład wypełniający 5+1 HS (o symbolu: 0103-201-XXXX)

Podkład wypełniający 5+1 Classic (o symbolu: 0103-270-XXXX)

Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10oC,

- dobra wentylacja.

INFORMACJA DODATKOWA

- W zależności od przeznaczenia i rodzaju podłoża można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi ok. 3000 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, czasów schnięcia oraz czasu do nałożenia kolejnej warstwy

- Zawartość lotnych związków organicznych ( LZO) w wyrobach Alma – Color zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. ( Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007 r.) i Dyrektywą UE 2004/42/CE z dnia 21 kwietnia 2004 r.

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temp. 5-35°C.

oraz  6 miesięcy utwardzacz

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz

praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których

produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do

zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki.