KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0101-001-0000	wysoki połysk

0101-001-0000M 	mat

Nazwa wyrobu: LAKIER BEZBARWNY HS 2K

2K LAKIER BEZBARWNY HS

Opis produktu:   Lakier dwuskładnikowy, o dużej zawartości części stałych i o zwiększonej odporności na zarysowania (SR – Scratch Resistant) – gwarantujący doskonały wygląd powłoki. Lakier jest roztworem wysokogatunkowej żywicy akrylowej i żywicy izocyjanianowej.

Lakier tworzy powłoki twarde, odporne na ścieranie i zarysowania, odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

ZALECANE STOSOWANIE

Do ostatecznego lakierowania w przemyśle motoryzacyjnym.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

- Gęstość mieszaniny(około), g/cm3			  	0,99

- Zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm.           		30

- Zalecana grubość pojedynczej  warstwy, µm			65

- Czas schnięcia (w 20 oC): stopień 1 (pyłosuchość), h		1

        - stopień 3, h                      	3

- Czas schnięcia (w 40 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min		10

        - stopień 3, h                      	1

- Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 30 µm dm3/m2	0,06

- Zawartość substancji nielotnych (około), % obj./mieszaniny	48

- VOC (kat. B/5) dopuszczalny, g/l				840

- VOC w wyrobie, g/l						520

- Zalecana liczba warstw					2-3

POŁYSK POWŁOKI 		wysoki połysk		mat

KOLORY 	bezbarwny

SPOSÓB APLIKACJI

Po otwarciu opakowań należy wymieszać zawartość.

Przygotowanie mieszanki:	Zmieszać składniki, w proporcji objętościowej:

- Składnik I		2

- Składnik II	1

Składnik II – symbol: 0104-009-0000

Po dokładnym wymieszaniu i rozcieńczeniu do lepkości  natryskowej nanosić za pomocą pistoletu lakierniczego.

Po upływie 10 minut ( w temp. 20ºC) wyrób nadaje się do użycia.

Czas przydatności do stosowania mieszanki wynosi 4h.

Metoda aplikacji wyrobu

Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny – po rozcieńczeniu : lepkość DINØ4 – 25s

- średnica dyszy		1,2 – 1,4 mm

- ciśnienie natryskowe	2,5 – 3,5 atm

- odległość dyszy od podłoża    20-25cm

- zalecane nałożenie 2-3 warstw

- czas na odparowanie rozcieńczalnika między warstwami 30 min

- możliwość dosuszania lakieru w podwyższonej temperaturze po około 30 min od nałożenia ostatniej warstwy (czas potrzebny na uzyskanie odpowiedniej rozlewności i wstępne odparowanie rozcieńczalników)

Rozcieńczalnik akrylowy o symbolu: 8002,

Zalecana ilość rozcieńczalnika do mieszanki ( lakier + utwardzacz) – 10-20% objętościowych.

Rozpuszczalnik do mycia aparatury:  8002

SPOSÓB STOSOWANIA

Podłoże

Lakier nakłada się na uprzednio natryśnięte i podsuszone warstwy lakierów kolorowych. Natryskiwać należy 2-3 pojedyncze warstwy pozostawiając czas na odparowanie 5-10 min między powłokami (zależnie od temperatury i grubości warstwy). Po 10 minutach od położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze.

Oczyszczanie i odtłuszczanie. Powierzchnia przeznaczona do malowania lub lakierowania powinna być czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha.

Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10oC,

- dobra wentylacja.

INFORMACJA DODATKOWA

- W zależności od przeznaczenia i rodzaju podłoża można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku powietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 25 do 35 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, czasów schnięcia oraz czasu do nałożenia kolejnej warstwy

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temp. 5-35°C.

oraz  6 miesięcy utwardzacz

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz

praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których

produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do

zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki.