KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0103-201-XXX0

Nazwa wyrobu: PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 5+1 EURODUR HS

PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY 5+1 HS

Opis produktu: Dwuskładnikowy podkład akrylowy o bardzo dobrym wypełnieniu i podwyższonych własnościach chemicznych i antykorozyjnych. Wyrób o podwyższonej twardości, doskonale przyczepny do stali, dobrze szlifowalny. Charakteryzuje się szybkim czasem utwardzenia zapobiegającej pochłanianiu bazy żywicznej z wierzchniej warstwy farby – co zapobiega utracie połysku oraz wspomaga tworzenie głębi kolorystycznej. Nie wykazuje tendencji do żółknięcia w czasie eksploatacji.

ZALECANE STOSOWANIE

- do wszechstronnego stosowania w przemyśle motoryzacyjnym,

- do napraw lakierniczych,

- do wyrównywania podłoża,

- do wypełnienia podłoża celem osiągnięcia gładkości przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej,

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

- Gęstość (około), kg/dm3					1,5

- Zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm.           		60

- Zalecana grubość pojedynczej  warstwy, µm			95

- Przydatności mieszaniny składników do stosowania w 20 (C, h  	1

- Czas utwardzenia powłoki w 20 (C, h				24

w 60 (C, h				1

- Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 60 µm dm3/m2	0,09

- Zawartość substancji nielotnych (około), % obj./mieszaniny	65

- VOC (kat. B/5) dopuszczalny, g/l				540

- VOC w wyrobie, g/l	, zależnie od rozcieńczenia			510-540

- Zalecana liczba warstw					2-3