KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0101-014-0000

Nazwa wyrobu: LAKIER BEZBARWNY CLASSIC 2K

LAKIER BEZBARWNY CLASSIC 2K

Opis produktu:   Dwuskładnikowy lakier bezbarwny o bardzo dużej odporności na światło, o wysokiej odporności na  czynniki atmosferyczne. Charakteryzuje się  wysoką odpornością fizyko-mechaniczną oraz krótkim czasem wysychania. Tworzy bardzo trwałe powłoki i nadaje doskonały wygląd poprzez optymalną rozlewność.

Jest to lakier o dużej zawartości części stałych i zwiększonej odporności na zarysowania (SR – Scratch Resistant). Produkt odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.  Lakier na bazie żywic akrylowych.

ZALECANE STOSOWANIE

Do ostatecznego lakierowania w przemyśle meblowym, motoryzacyjnym i tworzywowym.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

- Gęstość (około), kg/dm3					0,97

- Zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm.           		35

- Zalecana grubość pojedynczej  warstwy, µm			60

- Czas schnięcia (w 20 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min		30

        - stopień 3, h                      	2

- Czas schnięcia (w 40 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min		10

        - stopień 3, h                      	0,5

- Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 30 µm dm3/m2	0,08

- Zawartość substancji nielotnych (około), % obj./mieszaniny	45

- VOC (kat. B/5) dopuszczalny, g/l				840

- VOC w wyrobie, g/l						610

- Zalecana liczba warstw					2-3

POŁYSK POWŁOKI 	wysoki połysk

KOLORY 	bezbarwny

SPOSÓB APLIKACJI

Po otwarciu opakowań należy wymieszać zawartość.

Przygotowanie mieszanki:	Zmieszać składniki, w proporcji objętościowej:

- Składnik I		2

- Składnik II	1

Składnik II – symbol: 0104-012-0000

Po dokładnym wymieszaniu i rozcieńczeniu do lepkości  natryskowej nanosić za pomocą pistoletu lakierniczego.

Czas przydatności do stosowania mieszanki wynosi 3h.

Metoda aplikacji wyrobu

Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny:

- średnica dyszy		1,3 – 1,5 mm

- ciśnienie natryskowe	3,0 – 3,5 atm

- zalecane nałożenie 2-3 warstw

- czas na odparowanie rozcieńczalnika między warstwami 30 min

- możliwość dosuszania lakieru w podwyższonej temperaturze po około 30 min od nałożenia ostatniej warstwy (czas potrzebny na uzyskanie odpowiedniej rozlewności i wstępne odparowanie rozcieńczalników)

Rozcieńczalnik o symbolu: 8002

Zalecana ilość rozcieńczalnika do mieszanki ( lakier + utwardzacz) – 10-20% objętościowych.

Rozpuszczalnik do mycia aparatury:  8002

SPOSÓB STOSOWANIA

Podłoża

Podłoża metalowe

Staranne przygotowanie podłoża do lakierowania jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałych powłok ochronno-dekoracyjnych. Szlifowanie, szpachlowanie, nakładanie podkładu wypełniającego należą do najważniejszych prac. Aby być od początku pewnym, że lakierowanie będzie udane, należy najpierw właściwie ocenić podłoże i przestrzegać kolejnych etapów pracy.

Podłoża drewniane

Powierzchnie drewniane wykonane z powszechnie stosowanych gatunków drewna wewnątrz pomieszczeń (płyty MDF, drewno lite, płyty paździerzowe, okleinę naturalną, folię PCV). Powierzchnia przeznaczona do lakierowania czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. Nigdy nie należy używać wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, szczególnie gatunków tropikalnych, gdyż może ona uaktywnić substancje zawarte we włóknach tych gatunków drewna. Dokładne przeszlifowanie każdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdyż pozwala uzyskać dobrą przyczepność pomiędzy warstwami oraz gładkie i obojętne podłoże. Podłoże należy przeszlifować papierem ściernym o gradacji (ziarnistości) - 180-400, szlifować na sucho, aby uniknąć przenikania wilgoci do podłoża. Prace te najlepiej wykonywać ręcznie. Wilgotność podłoża 8-12%

Podłoża tworzywowe

Podłoża z tworzyw sztucznych typu ABS, PBT, PET, PC, PLEXA i PCV  należy odpowiednio oczyścić i odtłuścić. Stosowanie łagodnych środków chemicznych lub ścieranie powierzchni tworzywa w celu zwiększenia chropowatości i dostępnego pola powierzchni poprawia przyczepność. W trakcie obróbki nie używać agresywnych środków czyszczących, ponieważ może to doprowadzić do rozkładu tworzywa. Najlepiej, jeżeli warstwa lakieru zostanie  położona w przeciągu kilku godzin po przygotowaniu podłoża. Długi czas między przygotowaniem podłoża a lakierowaniem może spowodować częściowe jego zabrudzenie (kurz, ponowne zatłuszczenie), co może spowodować powstanie wad powłoki t.j. kratery, osłabienie przyczepności.

INFORMACJA DODATKOWA

- W zależności od przeznaczenia i rodzaju podłoża można założyć grubość pojedynczej powłoki inną niż zalecana w instrukcji stosowania. Przy natrysku powietrznym typowy zakres grubości jednej powłoki wynosi od 35 do 40 µm. Zmiana grubości powłoki powoduje zmianę zużycia teoretycznego, grubości warstwy, czasów schnięcia oraz czasu do nałożenia kolejnej warstwy

- Zawartość lotnych związków organicznych ( LZO) w wyrobach Alma – Color zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. ( Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007 r.) i Dyrektywą UE 2004/42/CE z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10oC,

- dobra wentylacja.

TRWAŁOŚĆ WYROBU:  12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temp. 5-35°C.

oraz  6 miesięcy utwardzacz

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz

praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których

produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do

zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki.